SpeedRoot: Больше производительности при сварке корня шва

Процесс SpeedRoot обеспечивает оптимальное заполнение зазора и контроль сварочной ванны при МИГ/МАГ сварке.

На выставке «EUROBLECH» в Ганновере в октябре 2010 года был представлен новый сварочный процесс серии Speed - процесс SpeedRoot, предназначенный для МИГ/МАГ  сварки корня шва с высокой производительностью заполнения зазора и гарантированным образованием обратного валика заданной геометрии.

Обычные процессы МИГ/МАГ сварки короткой дугой мало пригодны для этого, так как перенос металла происходит как правило со взрывом шейки капли, из-за этого сварочная ванна провисает или шов слишком сильно и неравномерно продавливается через зазор. В противоположность этому процесс SpeedRoot, практически не образует брызг при сварке и работает с минимальным энерговложением. При этом используются такие сила тока и напряжение, которые обеспечивает идеальную стабильность процесса и отличный слегка выпуклый шов.

Технология регулировки высокопроизводительных источников тока для МИГ/МАГ сварки обеспечивает «холодный» перенос металла с помощью ограничения времени (определяется и устанавливается программно процессором) короткого замыкания с уменьшенной энергией. Решающую роль при этом  играет точный расчет времени низкого тепловложения и оптимальных условий для отделения и переноса капли. Процесс SpeedRoot обеспечивает комбинацию минимального тепловложения, максимальных значений допусков по зазору и заполнение зазора. Так, например, зазор 4 мм при толщине металла 3 мм можно заполнить без проблем без применения колебательного движения. Оптимальный внешний вид шва при этом гарантирован. Даже при зазоре в 8 мм SpeedRoot обеспечивает оптимальный контроль за сварочной ванной, а значит, маятниковое движение при этом выполнять легко и просто.

SpeedRoot

Лицевая сторона шва

SpeedRoot

Обратная сторона шва

Как свойственно нашей компании и в этом процессе большое внимание уделено легкости обслуживания и простоте в использовании. Высокая стабильность процесса делает возможным простое управление горелкой и позволяет даже неопытным сварщикам добиться высокого качества сварки корневого шва и тонких материалов. Значительно минимизирует затраты на последующую обработку изделия. Таким образом, а также благодаря тому, что процесс SpeedRoot почти в 3 раза быстрее, чем применяемый на практике для заварки корня шва процесс ТИГ, SpeedRoot способствует повышению производительности и ускорению производственного процесса, может легко автоматизироваться и роботизироваться (например для продолжительных швов или неповоротных стыков труб) и является логичным завершение семейства Speed-процессов фирмы Lorch.

Процессы SpeedPuls, SpeedArc, SpeedUp, SpeedRoot разрабатывались для обеспечения высокого качества свариваемых швов при максимальной производительности процесса сварки. Они применимы при сварке углеродистых сталей, высокопрочных сталей, нержавеющих сталей и алюминия. В качестве защитных газов используются обычные широко распространенные газы Аr, СО2 и их смеси. Представленные процессы можно легко автоматизировать.

Таким образом, процессы SpeedPuls, SpeedArc, SpeedUp, SpeedRoot не только существенно упрощают технику сварки, значительно повышая качество и производительность, и при этом, самое главное, позволяют нивелировать низкую квалификацию или отсутствие опыта сварщиков.

Данные процессы являются дополнительными возможностями сварочных аппаратов для сварки в защитных газах серий S и P специально адаптированной для эксплуатации в России линейки сварочного оборудования «ШТОРМ LORCH».